SKRIPSI

STUDI EKSPERIMENTAL SIFAT MEKANIS KOMPOSIT POLYESTER
YANG DIPERKUAT SERAT SABUT KELAPA

Oleh:
MARYO MAIKEL NARAHA
NIM. 2010-71-019

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2015

STUDI EKSPERIMENTAL SIFAT MEKANIS KOMPOSIT POLYESTER
YANG DIPERKUAT SERAT SABUT KELAPA

Oleh	: MARY() MAIKEL NARAHA

Pembimbing I	: B. G. Tentua, ST.,MT

Pembimbing II	: A. Y. Leiwakabessy, ST.,MT

ABSTRAK

Penggunaan material komposit dengan filler serat alam mulai banyak dikenal dalam industri manufaktur. Material yang ramah lingkungan, mampu didaur ulang, serta mampu dihancurkan sendiri oleh alam. Salah satu material yang diharapkan mampu memenuhi hal tersebut adalah material komposit dengan material pengisi (filler) serat Warn. Penggunan serat alam sebagai filler dalam komposit tersebut terutama untuk lebih menurunkan biaya bahan baku dan peningkatan nilai slah satu produk pertanian. Serat sabut kelapa adalah serat yang berasal dari limbah hasil pengolahan buah kelapa yang belum termanfaatkan secara optimal. Penelitian ini dititik beratkan untuk mendapatkan nilai maksimum variasi farksi volume serat sabut kelapa terhadap nilai kekuatan tarik sesuai dengan aplikasi yang diingnkan.

Penelitian menggunakan metode Hands Lay Up, dalam pembuatan komposit serat sabut kelapa dengan variasi fraksi volume serat sabut kelapa 10%, 20%, 30%, Variabel terikat dalam penelitian adalah kekuatan tarik.

Hasilnya adalah bahwa telah terjadi kenaikan kekuatan tarik seiring penambahan fraksi volume, dimana kekuatan tarik tertinggi pada komposit fraksi volume 30 % serat sabut kelapa sebesar 15,12 kg/cm2 dan kekuatan tarik terendah untuk komposit fraksi volume 10 % serat sabut kelapa sebesar 11,64 kg/cm2 dan nilai Modulus Elastisitas serat sabut kelapa tertinggi pada fraksi volume 30%, dengan harga rata — rata 232,14 kg/cm2 sedangkan harga terendah pada fraksi volume 10%, 132,19 kg/cm2 dan perpanjangan yang terbesar pada fraksi volume 30 % dengan rata-rata 9,93 % dan perpanjangan terendah pada fraksi volume 10 % sebesar 7,56 %

Kata Kunci : Sifat Mekanis, Komposit