SKRIPSI

STUDI EKSPERIMENTAL SIFAT MEKANIS KOMPOSIT POLYESTER
YANG DIPERKUAT SERBUK GERGAJI BATANG KELAPA

Oleh:
MARLON J KALAIMENA
NIM. 2009-71-040

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2015

STUDI EKSPERIMENTAL SIFAT MEKANIS KOMPOSIT POLYESTER YANG DIPERKUAT SERBUK BATANG KELAPA

Oleh	: MARLON KALAIMENA

Pembimbing I	: A. Y. Leiwakabessy, ST.,MT

Pembimbing II	: B. G. Tentua, ST.,MT

ABSTRAK

Serbuk gergaji batang kelapa merupakan serat alami. Serat alami tersebut dapat digunakan sebagai filler atau penguat pada komposit. Serat alami mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan serat inorganik lainnya. Kelebihan tersebut adalah berat yang lebih ringan, dan kekuatan yang lebih tinggi, elastis, tahan korosi dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponen dan baut-baut penyambung. Kekuatan tank dari komposit serat karbon lebih tinggi daripada semua paduan logam. Dengan memvariasikan antara serbuk gergaji batang kelapa dengan matriks polyester, maka dapat diketahui variasi fraksi volume serat alami tersebut terhadap kekuatan tank komposit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hands Lay Up.Untuk perbandingan fraksi volume filler serbuk gergaji batang kelapa dan matriks polyester yaitu 10% : 90%, 20% : 80%. 30% : 70% , dan 40% : 60%. Ukuran serbuk gergaji batang kelapa ditetapkan sebesar 0,35 mm. Serbuk gergaji batang kelapa dicampurkan dengan polyester dengan cara diaduk, setelah itu di tuang ke dalam cetakan.

Hasil pengujian tank menunjukan bahwa terjadi kenaikan kekuatan tank seiring penambahan fraksi volume, dimana kekuatan tank tertinggi pada komposit fraksi volume 40 % serbuk batang kelapa sebesar 9,95 kg/cm" , dan kekuatan tank terendah untuk komposit fraksi volume 10 % serbuk gergaji batang kelapa sebesar 8,20 kg/cm2 , nilai Modulus elastisitas serbuk gergaji batang kelapa tertinggi pada fraksi volume 40%, dengan rata-rata 176,17 kg/cm2 sedangkan yang terendah pada fraksi volume 10% yang mempunyai Modulus Elastisitas rata- rata 161,91 kg/cm2. Dan perpanjangan yang terbesar pada fraksi volume 40% dengan rata-rata 6,26% dan perpanjangan terendah pada fraksi volume 10% sebesar 5,54%.

Kata Kunci : Sifat Mekanis, Komposit.